Master Inox Slotmachine Werkzeugtest:
Werkzeug: HAM Slotmachine Durchmesser 12mm
Spannung: Weldon Spannfutter
Kühlung: Außen und Innen Kühlung
ap=1xD
ae=1xD
VC=100m/min
FZ=0,07
Z=5
1x Vollnut=200mm Standweg
Material: 1.4301

Vorgehen:1x Vollnut fräsen, Verschleiß messen und dokumentieren. Dann alle 2m Standweg Verschleiß messen und dokumentieren bis 0,2mm Verschleiß erreicht sind. Dann wird das Werkzeug bis zum Bruch gefahren. Alle 7 Vollnuten werden die Stege die stehen bleiben mit einem anderen Schaftfräser weggefräst und 0,5mm mit einem Messerkopf Plan gefräst.

1x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:57
Ende: 15:58

6x Vollnut 200mm Standweg
Start: 16:30
Ende: 16:31 Fräser abgebrochen.

13.12.2019

1x Vollnut 200mm Standweg
Start: 07:58
Ende: 07:59

4x Vollnut 200mm Standweg
Start: 08:29
Ende: 08:31
Fräser abgebrochen.

VC=80m/min, fz=0,05, Z=5
1x Vollnut 200mm Standweg
Start= 11:45
Ende= 11:46

6x Vollnut 200mm Standweg
Start=12:03
Ende= 12:05

3x Vollnut 200mm Standweg
Start: 13:29
Ende: 13:30

6x Vollnut 200mm Standweg
Start: 14:24
Ende: 14:27

1x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:14
Ende: 15:15

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:25
Ende: 15:29

19.12.2019
Fahren bis zum Werkzeugbruch
7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 08:55
Ende: 08:59

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 09:10
Ende: 09:14

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 09:23
Ende: 09:27

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 09:34
Ende: 09:38

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 10:02
Ende: 10:06

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 10:15
Ende: 10:19

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 10:32
Ende:10:36

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 10:44
Ende: 10:48

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 10:56
Ende: 11:00

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 11:08
Ende: 11:12

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 11:21
Ende: 11:25
7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 11:43
Ende:11:47

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 12:10
Ende: 12:14

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 12:21
Ende: 12:25

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 12:35
Ende: 12:39

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 12:46
Ende: 12:50
Spindelauslastung= 31%

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 13:43
Ende: 13:47

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 13:56
Ende: 14:00

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 14:13
Ende: 14:17

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 14:37
Ende: 14:41

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:14
Ende: 15:18

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:29
Ende: 15:33

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:41
Ende: 15:45

7x Vollnut 200mm Standweg
Start: 15:56
Ende:15:57 Fräser abgebrochen.

Werkzeug: Hofmann und Vratny Slotmachine Durchmesser 12mm, Z5
Spannung: Weldon Spannfutter
Kühlung: Außen und Innen Kühlung
ap=1xD
ae=1xD
VC=80m/min
FZ=0,05

06.01.2020
[3]
1x Vollnut
Start: 07:24
Ende: 07:24

[5]
6x Vollnut
Start: 07:56
Ende: 07:59

[9]
3x Vollnut
Start: 08:19
Ende: 08:21

[11]
4x Vollnut
Start: 08:38
Ende: 08:40

[15]
6x Vollnut
Start: 08:51
Ende: 08:54

[17]
1x Vollnut
Start: 09:16
Ende: 09:17

[21]
7x Vollnut
Start: 09:27
Ende: 09:30

[25]
2x Vollnut
Start: 09:48
Ende: 09:48

[26]
5x Vollnut
Start: 10:05
Ende: 10:07

[31]
5x Vollnut
Start: 12:35
Ende: 12:37

[32]
2x Vollnut
Start: 12:56
Ende: 12:57

[36]
7x Vollnut
Start: 16:16
Ende: 16:19
Noch 1x Vollnut dann haben wir 10m Standweg.

07.01.2020
[3]
1x Vollnut
Start: 06:48
Ende: 06:49
0,2mm Verschleiß erreicht nach 10m Standweg, ab jetzt fahren bis zum Werkzeugbruch.

[4]
6x Vollnut
Start: 07:05
Ende: 07:09

[9]
7x Vollnut
Start: 07:28
Ende: 07:32

[13]
7x Vollnut
Start: 07:42
Ende: 07:45

[17]
7x Vollnut
Start: 08:06
Ende: 08:10

[21]
7x Vollnut
Start: 08:25
Ende: 08:28

[23]
7x Vollnut
Start: 08:46
Ende: 08:49

[27]
7x Vollnut
Start: 08:59
Ende: 09:03

[31]
7x Vollnut
Start: 09:13
Ende: 09:17

[35]
7x Vollnut
Start: 09:31
Ende: 09:35

[39]
7x Vollnut
Start: 09:46
Ende: 09:50

[44]
7x Vollnut
Start: 10:19
Ende: 10:23

[48]
7x Vollnut
Start: 10:39
Ende: 10:45

[52]
7x Vollnut
Start: 10:56
Ende: 10:59

[56]
7x Vollnut
Start: 11:24
Ende: 11:27

[60]
7x Vollnut
Start: 11:38
Ende: 11:41

[64]
7x Vollnut
Start: 11:58
Ende: 12:02

[68]
7x Vollnut
Start: 12:18
Ende: 12:21

[72]
7x Vollnut
Start: 12:51
Ende: 12:54

[76]
7x Vollnut
Start: 13:42
Ende: 13:45

[80]
7x Vollnut
Start: 14:00
Ende: 14:03

[84]
7x Vollnut
Start: 14:15
Ende: 14:18

[88]
7x Vollnut
Start: 14:30
Ende: 14:33

[93]
7x Vollnut
Start: 15:04
Ende: 15:07

215 Nuten!!

Master Inox Slotmachine Werkzeugtest:
Werkzeug: HAM Slotmachine Durchmesser 12mm
Spannung: Weldon Spannfutter
Kühlung: Außen und Innen Kühlung
ap=1xD
ae=1xD
VC=70m/min
FZ=0,05
Z=5
Material: 1.4571
Vorgehen:1x Vollnut fräsen, Verschleiß messen und dokumentieren. Dann alle 2m Standweg Verschleiß messen und dokumentieren bis 0,2mm Verschleiß erreicht sind. Dann wird das Werkzeug bis zum Bruch gefahren. Alle 7 Vollnuten werden die Stege die stehen bleiben mit einem anderen Schaftfräser weggefräst und 0,5mm mit einem Messerkopf Plan gefräst.
08.01.2020
[1]
5x Vollnut
Start: 07:15
Ende: 07:18 Fräser abgebrochen.

[3]
1x Vollnut 200mm Standweg
Start: 08:50
Ende: 08:51
Verschleiß von 0,2mm erreicht. Nun wird bis zum Werkzeugbruch gefahren.

[4]
6x Vollnut
Start: 10:20
Ende: 10:23

[7]
7x Vollnut
Start: 10:38
Ende: 10:42

[11]
7x Vollnut
Start: 11:07
Ende: 11:11

[14]
7x Vollnut
Start: 11:26
Ende: 11:30

[18]
7x Vollnut
Start: 11:43
Ende: 11:47

[22]
7x Vollnut
Start: 12:15
Ende: 12:19

[26]
7x Vollnut
Start: 12:37
Ende: 12:40

[30]
7x Vollnut
Start: 13:42
Ende: 13:46

[34]
7x Vollnut
Start: 13:57
Ende: 14:01

[38]
7x Vollnut
Start: 14:17
Ende: 14:21

[42]
7x Vollnut
Start: 14:31
Ende: 14:35

[46]
7x Vollnut
Start: 14:59
Ende: 15:03

[50]
7x Vollnut
Start: 15:20
Ende: 15:24

[53]
1x Vollnut
Start 15:37
Ende: 15:37 Fräser abgebrochen.
91 Nuten.

Master Inox Slotmachine Werkzeugtest:
Werkzeug: Hofmann und Vratny Slotmachine Durchmesser 12mm
Spannung: Weldon Spannfutter
Kühlung: Außen und Innen Kühlung
ap=1xD
ae=1xD
VC=70m/min
FZ=0,05
Z=5
Material: 1.4571
Vorgehen:1x Vollnut fräsen, Verschleiß messen und dokumentieren. Dann alle 2m Standweg Verschleiß messen und dokumentieren bis 0,2mm Verschleiß erreicht sind. Dann wird das Werkzeug bis zum Bruch gefahren. Alle 7 Vollnuten werden die Stege die stehen bleiben mit einem anderen Schaftfräser weggefräst und 0,5mm mit einem Messerkopf Plan gefräst.

09.01.2019

[3]
1x Vollnut
Start: 09:21
Ende: 09:21

[5]
6x Vollnut
Start: 11.46
Ende: 11:49

[9]
3x Vollnut
Start: 12:05
Ende: 12:07
Verschleiß von 0,2mm nach 2m Standweg erreicht nun fahren bis zum Werkzeugbruch

[11]
4x Vollnut
Start: 12:45
Ende: 12:48

[16]
7x Vollnut
Start: 13:03
Ende: 13:07

[20]
7x Vollnut
Start: 14:43
Ende: 14:47

[24]
7x Vollnut
Start: 14:58
Ende: 15:02

[26]
7x Vollnut
Start: 15:07
Ende: 15:11

[30]
7x Vollnut
Start: 15:24
Ende: 15:28

[34]
7x Vollnut
Start: 15:43
Ende: 15:47

[38]
7x Vollnut
Start: 15:59
Ende: 16:03

[42]
7x Vollnut
Start: 16:13
Ende: 16:17

[46]
7x Vollnut
Start: 16:27
Ende: 16:31

[50]
7x Vollnut
Start: 16:41
Ende: 16:45

[52]
7x Vollnut
Start: 16:58
Ende: 17:02

[53]
7x Vollnut
Start: 17:04
Ende: 17:08

[55]
7x Vollnut
Start: 17:13
Ende: 17:17

[59]
7x Vollnut
Start: 17:28
Ende: 17:32

[62]
7x Vollnut
Start: 17:42
Ende: 17:46

[65]
7x Vollnut
Start: 17:56
Ende: 18:00

10.01.2020

[0]
7x Vollnut
Start: 07:54
Ende: 07:58

[3]
7x Vollnut
Start: 08:10
Ende: 08:14

[7]
7x Vollnut
Start: 08:25
Ende: 08:29

[9]
7x Vollnut
Start: 08:35
Ende: 08:39

[13]
7x Vollnut
Start: 08:50
Ende: 08:54

[17]
7x Vollnut
Start: 09:04
Ende: 09:08

[21]
2x Vollnut
Start: 09:25
Ende: 09:27
Fräser abgebrochen
170 Nuten !

Master Inox Slotmachine Werkzeugtest:
Werkzeug: Miller Slotmachine Durchmesser 12mm
Spannung: Weldon Spannfutter
Kühlung: Außen und Innen Kühlung
ap=1xD
ae=1xD
VC=70m/min
FZ=0,05
Z=5
Material: 1.4571
Vorgehen:1x Vollnut fräsen, Verschleiß messen und dokumentieren. Dann alle 2m Standweg Verschleiß messen und dokumentieren bis 0,2mm Verschleiß erreicht sind. Dann wird das Werkzeug bis zum Bruch gefahren. Alle 7 Vollnuten werden die Stege die stehen bleiben mit einem anderen Schaftfräser weggefräst und 0,5mm mit einem Messerkopf Plan gefräst.

[35]
1x Vollnut
Start: 11:23
Ende: 11:23
Verschleiß von 0,3mm erreicht nach der ersten Nut, fahren bis zum Bruch.

[37]
6x Vollnut
Start: 12:09
Ende: 12:12

[40]
7x Vollnut
Start: 12:23
Ende: 12:27

[43]
7x Vollnut
Start: 12:37
Ende: 12:41

[51]
7x Vollnut
Start: 14:43
Ende: 14:47

[55]
7x Vollnut
Start: 14:57
Ende: 15:01

13.01.2020

[1]
7x Vollnut
Start: 07:11
Ende: 07:15

[5]
7x Vollnut
Start: 07:25
Ende: 07:29

[9]
7x Vollnut
Start: 07:45
Ende: 07:49

[13]
7x Vollnut
Start: 08:00
Ende: 08:04

[17]
7x Vollnut
Start: 08:23
Ende: 08:27

[19]
7x Vollnut
Start: 08:35
Ende: 08:39

[23]
7x Vollnut
Start: 08:54
Ende: 08:59

[27]
7x Vollnut
Start: 09:10
Ende: 09:14

[31]
7x Vollnut
Start: 09:25
Ende: 09:29

[35]
7x Vollnut
Start: 09:39
Ende: 09:44

[39]
7x Vollnut
Start: 09:53
Ende: 09:57

[43]
7x Vollnut
Start: 10:10
Ende: 10:14

[45]
7x Vollnut
Start: 10:22
Ende: 10:26

[49]
7x Vollnut
Start: 10:36
Ende: 10:40

[53]
7x Vollnut
Start: 10:50
Ende: 10:54

[57]
7x Vollnut
Start: 11:04
Ende: 11:08

[61]
7x Vollnut:
Start: 11:18
Ende: 11:22

[65]
3x Vollnut
Start: 11:31
Ende: 11:33
Fräser abgebrochen!
157 Nuten!

Master Inox Slotmachine Werkzeugtest:
Werkzeug: Miller Slotmachine Durchmesser 12mm
Spannung: Weldon Spannfutter
Kühlung: Außen und Innen Kühlung
ap=1xD
ae=1xD
VC=80m/min
FZ=0,05
Z=5
Material: 1.4301
Vorgehen:1x Vollnut fräsen, Verschleiß messen und dokumentieren. Dann alle 2m Standweg Verschleiß messen und dokumentieren bis 0,2mm Verschleiß erreicht sind. Dann wird das Werkzeug bis zum Bruch gefahren. Alle 7 Vollnuten werden die Stege die stehen bleiben mit einem anderen Schaftfräser weggefräst und 0,5mm mit einem Messerkopf Plan gefräst.
14.01.2020
[71]
1x Vollnut
Start: 14:27
Ende: 14:27

[74]
6x Vollnut
Start: 14:57
Ende: 15:01

[78]
3x Vollnut
Start: 15:16
Ende: 15:18
2m Standweg erreicht.

15.01.2020
[1]
4x Vollnut
Start: 09:22
Ende: 09:24

[5]
6x Vollnut
Start: 09:40
Ende: 09:43
4m Standweg erreicht.

[6]
1x Vollnut
Start: 10:11
Ende: 10:12

[15]
7x Vollnut
Start: 13:13
Ende: 13:17

[19]
2x Vollnut:
Start: 13:26
Ende: 13:27
6m Standweg erreicht.

[21]
5x Vollnut
Start: 13:48
Ende: 13:51

[25]
5x Vollnut
Start: 14:01
Ende: 14:04
8m Standweg erreicht
Verschleiß von 0,2mm erreicht, ab jetzt fahren bis Werkzeugbruch.

[28]
2x Vollnut
Start: 14:25
Ende: 14:26

[32]
7x Vollnut
Start: 14:36
Ende: 14:40

[34]
7x Vollnut
Start: 14:46
Ende: 14:50

[35]
7x Vollnut
Start: 14:51
Ende: 14:55

[36]
7x Vollnut
Start: 14:56
Ende: 15:00

[37]
7x Vollnut
Start: 15:02
Ende: 15:06

[38]
7x Vollnut
Start: 15:07
Ende: 15:11

[39]
7x Vollnut
Start: 15:12
Ende: 15:16

[40]
7x Vollnut
Start: 15:20
Ende: 15:24

[41]
7x Vollnut
Start: 15:34
Ende: 15:38

[42]
7x Vollnut
Start: 15:43
Ende: 15:47

[45]
7x Vollnut
Start: 15:54
Ende: 15:57

[49]
7x Vollnut
Start: 16:08
Ende: 16:12

16.01.2020

[1]
7x Vollnut
Start: 08:34
Ende: 08:38

[5]
7x Vollnut
Start: 08:48
Ende: 08:52

[9]
7x Vollnut
Start: 09:02
Ende: 09:06

[13]
7x Vollnut
Start: 09:14
Ende: 09:18

[17]
7x Vollnut
Start: 09:27
Ende: 09:31

[21]
7x Vollnut
Start: 09:44
Ende: 09:48
168 Nuten und der Fräser ist noch heile. Material ist ausgegangen.